## Slide 1: 基于模型相似度的炉况分析
庞人铭

## Slide 2: 目录
背景简介
  数据
  已有方法
  主要难点
  案例分析
模型相似度
  Multiple PCA
  广义MSI与狭义MSI
基于MSI的大数据分析
  相似度矩阵图像分析
  聚类分析
  炉况质量评测

## Slide 3: 目录
背景简介
  数据
  已有方法
  主要难点
  案例分析
模型相似度
基于MSI的大数据分析

## Slide 4: 数据长啥样
上料（焦炭、铁矿石）
热风炉换炉
工长判断炉况后的人工调整：减风、减煤、卸顶压、减氧……

## Slide 5: 已有方法
PCA
  利用训练集计算负荷矩阵P以及T2和SPE统计量的阈值
  在测试集上计算T^2和SPE统计量
  判断统计量是否超限，如果超限则报警

## Slide 6: 已有方法
针对高炉中过程噪声，尤其是换炉扰动：
  两阶段PCA
    去除了换炉扰动
  主元凸包PCA
    重新定义了可行域
  针对高炉稳态工作点漂移
  迭代PCA
    基于一些规则定期更新一定比例的训练集数据

## Slide 7: 主要难点
  训练集需要人工判断/尝试选取正常炉况（顺行）所在区间，训练集的好坏直接决定了异常炉况检测的性能，有一定的主观性。
  由于高炉炉况复杂多变，工作点的漂移时常发生，在实际运行时都遇到模型迭代的问题：
    如果训练集更新过慢，模型跟不上工作点的变化，误报率升高；如果训练集更新过快，模型容易加入轻微异常数据，漏报率升高
    模型的迭代过多会造成统计量的频繁抖动，增加了误报率
Notes: 模型很难在线运行超过一周

## Slide 8: 炉况波动对异常检测的影响
例子：3号高炉2012-11-08~ 2012-11-17
训练集固定
训练集迭代

## Slide 9: 炉况波动对异常检测的影响
操作工的记录：
结论：
  11月10日早上出现设备故障
  但是之后两天内并没有出现难行或异常炉况
  人工操作多
  PCA并不是只对异常炉况敏感。
Notes: 也就是说，检测出的并不一定是异常炉况

## Slide 10: 炉况波动对异常检测的影响
炉况波动的原因：人工操作（输入）、矿石原料、环境、异常炉况……
炉况波动后，高炉工作点往往会发生变化。甚至即使将之前改变了的输入复位，工作点也不会还原，而是进入一个新稳态。

## Slide 11: 原因
2012-07-01至2012-07-06
所谓的“工作点漂移”
第一天作为训练集
剩下五天为测试集
Notes: 当然，训练集可以选的足够长，但是不能否认工作点漂移的事实。

## Slide 12: 原因
工作点漂移
炉况难行、矿石成分等变化后工作点跳变
报警异常？工作点漂移？人工操作等输入改变？
迭代算法的难点：
  如何区分炉况的正常波动和异常炉况（基于阈值不鲁棒，基于人工较为繁琐和带有主观性）
  设计一套怎样的规则实现数据集的更新

## Slide 13: 小结
敏感的代价是持续误报
模型对异常炉况检测的灵敏度与在线运行的鲁棒性之间权衡很困难，缺乏依据
迭代模型使得误报降低，但同时也对异常炉况不敏感；而且更新限制偏严仍然会误报

## Slide 14: 关键
减少过程噪声的干扰
减少工作点漂移的干扰
尽可能多的利用历史数据的信息
  高炉炉况的复杂多变和内部状态的不可测，使得基于某一段历史数据的建模很难有普遍代表性。
  历史数据中，顺行炉况占大多数
PCA模型对所有样本点敏感，可以考虑一种将每个数据样本对pca模型的贡献定量描述的方法（还没做）

## Slide 15: 目录
背景简介
模型相似度
  Multiple PCA
  广义MSI与狭义MSI
基于MSI的大数据分析

## Slide 16: 传统的Multiple-PCA
multiple operating modes or multistage batch processes
需要考虑3个纬度：
  J process variables
  K sampling points
  I normal batch runs
流程：
  基于时间滑窗建立多个PCA模型
  基于欧式距离的聚类或者设定相似度阈值合并PCA模型
  重新确定融合后的PCA模型
  重新确定统计量阈值
效果：
  每个PCA模型与各个操作模式(operating modes)近似一一对应
  前提假设（适用情况）是各个PCA模型差异较大

## Slide 17: 模型相似度（狭义）
Lu, Ningyun, Furong Gao, and Fuli Wang. "Sub‐PCA modeling and on‐line monitoring strategy for batch processes." AIChE Journal 50.1 (2004): 255-259.
李荣雨. 基于 PCA 的统计过程监控研究 [D]. Diss. 杭州: 浙江大学, 2007.
要求有相同的最(次)大数据变动方向,即要求负荷向量方向及其排列顺序都相同。此时可用相应次序的负荷向量间的夹角来度量MSI

## Slide 18: 模型相似度（广义）
Zhao, Shi Jian, Jie Zhang, and Yong Mao Xu. "Monitoring of processes with multiple operating modes through multiple principle component analysis models." Industrial & engineering chemistry research 43.22 (2004): 7025-7035.

## Slide 19: 模型相似度（广义）
Zhao, Shi Jian, Jie Zhang, and Yong Mao Xu. "Monitoring of processes with multiple operating modes through multiple principle component analysis models." Industrial & engineering chemistry research 43.22 (2004): 7025-7035.
两个PCA模型之间的偏差可以通过前k个负荷向量张成的子空间之间的偏差来衡量
可以有三种衡量方式
  同时看k个主角度
  取k个主角度余弦的平均值
  只看第一主角度

## Slide 20: 两种相似度的异同
狭义MSI强调主元方向和次序的相似性，要求较为苛刻，但也有更高的灵敏度。
广义MSI强调多个主元方向构成的线性子空间的相似性，要求较为宽松，但是鲁棒性更好。
在工作点很稳定时，狭义MSI可以发现更为细节的信息，但不适用与工作点频繁漂移的情况。
在工作点频繁漂移和波动时，广义MSI可以发现在过程噪声掩盖下的宽时间范围的宏观信息。
基于高炉历史数据发现广义MSI能对炉况给出更加合理的评价（原因可能是主元方向次序频繁变化）。

## Slide 21: 目录
背景简介
模型相似度
基于MSI的大数据分析
  相似度矩阵图像分析
  聚类分析
  炉况质量评测

## Slide 22: Focus point：
Just direction!
Amplitude do not matter!
Why?
Nonlinear system!
Linear model!
Notes: 有些异常炉况只有T2报警的原因：
SPE只是在残差空间上的投影，并未包含所有方向信息；如果前k个主成分方向内部发生了变化，SPE探测不到
T2变化的原因可能是震荡方向在子空间内部的改变，而不一定是大小的改变。而如果是大小的改变，则反过来一定会在

## Slide 23: 基于MSI的大数据分析
工作点的定义（个人理解）：
  一定时间窗口内的变量均值+变量标准差+负荷矩阵+互相关矩阵特征值
负荷矩阵的含义（个人理解）：
  描述了各个变量的增量之间的线性关系，也就是数据集在线性空间里的变化方向。
假设条件
  用PCA模型描述非线性系统时，工作点的任一要素发生改变，负荷矩阵不发生变化的概率很小。

## Slide 24: 基于MSI的大数据分析
建立时间窗口长度为24小时、步长为1小时的PCA模型
  参数设置的标准：
    既要保证模型足够平稳，所以窗口长度不能太短
    又要反映出系统的动态特性，所以窗口长度不能太长。
      P(t)=pca((x-mean(x))/std(x)); x=data[t-24+1:t,:];
计算每个PCA之间的模型相似度
  包括狭义相似度和广义相似度
  S(i,j)=sim(P(i),P(j)), for i=1:m, j=1:m
画图分析、聚类分析
  注：去除了明显的异常数据

## Slide 25: 基于MSI的大数据分析
图的细粒度
  窗口长度24h，步长10min
  计算能力有限，仅画了10天以内的
因为内存和计算能力有限，在计算更大时间范围的相似度矩阵时，将步长调整为1h
Notes: 可以看出，一次异常炉况后，高炉往往很难完全恢复到之前的状态。

## Slide 26: 基于MSI的大数据分析
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 27: 基于MSI的大数据分析
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 28: 基于MSI的大数据分析
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 29: 基于MSI的大数据分析
在09-Nov-2012 08:51:27（197）和12-Nov-2012 21:10:38（700）出的工作点变化
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 30: 基于MSI的大数据分析
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 31: 基于MSI的大数据分析
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 32: 再看下狭义MSI的图像
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
狭义MSI

## Slide 33: 再看下狭义MSI的图像
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
狭义MSI

## Slide 34: 再看下狭义MSI的图像
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
狭义MSI

## Slide 35: 再看下狭义MSI的图像
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
狭义MSI

## Slide 36: 再看下狭义MSI的图像
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
狭义MSI

## Slide 37: 再看下狭义MSI的图像
3号高炉
2012-11-08~2012-11-17
Width=24h
Step=10min
狭义MSI

## Slide 38: 对应的变量曲线
09-Nov-2012 08:51:27
12-Nov-2012 21:10:38

## Slide 39: 从图中可以看出
炉况工作点的变化
炉况质量大致估计

## Slide 40: 例2

## Slide 41: 例2
3号高炉
2013-01-20~2013-01-26
Width=24h
Step=10min
广义MSI
统帅师兄选取的训练集：
2013-01-22 05:40(322)
至
2013-01-25 00:37(722)
更好的截止时间：
24-Jan-2013 09:23:57(630)
操作工判断的难行时间：
2013-01-25 06:18:26
至
2013-01-25 09:54:05
756~777

## Slide 42: 例2
3号高炉
2013-01-20~2013-01-26
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 43: 例2
3号高炉
2013-01-20~2013-01-26
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 44: 例2
3号高炉
2013-01-20~2013-01-26
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 45: 例2
3号高炉
2013-01-20~2013-01-26
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 46: 例2
3号高炉
2013-01-20~2013-01-26
Width=24h
Step=10min
广义MSI

## Slide 47: 聚类分析

## Slide 48: 基于MSI的大数据分析
初步分析可以有以下结论：
两种定义下的相似度图像宏观上大致相似；广义相似度的第一角度和第二角度比较相似。
工作点一直在变化，有时会跟历史某一段工作点很相似，但再也不会完全一致
难行后，高炉往往很难恢复到之前的状态
聚类分析发现炉况可以大致分为有限的几种情况
Notes: 可以看出炉况呈周期性的波动

## Slide 49: 基于MSI统计炉况的时间分布
一个统计炉况每天24小时波动情况的例子：
统计时刻t的模型与其他所有时刻模型的相似度的均值
  X[t]=mean(Sim(:,t))
再将统计值X[t]映射到0~23小时，统计每个小时内的X的中位数(避免特别坏的炉况的影响过大)
  Y[h]=median(X[24*k+h]), h=0:23
为了避免异常炉况的持续性影响，选取了

## Slide 50: 基于MSI统计炉况的时间分布
还可以做：
在不同操作工时的炉况好坏情况
基于某些标准选出好的炉况
对坏的炉况做分类，或是分析哪些炉况的出现容易导致异常。

## Slide 51: 尚待商榷之处
将与所有时刻PCA模型的相似度的均值作为炉况好坏的判断标准是否合理（考虑聚类后的PCA模型？一段时间内相似度矩阵的均值方差？）。
时间窗口较短时，统计的均值和标准差变化会比较剧烈，是否需要统计更长时间窗口内的均值和标准差来代替？

## Slide 52: 基于MSI的大数据分析的用处
基于与历史模型的相似度分布判断当前炉况好坏
对历史模型聚类，找出与当前炉况相似的工作点
基于模型相似度做故障分类（因为故障状态的变化方向与正常必然不同）

## Slide 53: 优势
充分利用所有历史炉况数据
更好的鲁棒性，因为利用了一段时间窗口内的数据样本，而不是只看一个切片
不需用规则、平滑滤波或者针对性的算法过滤热风炉换炉、铁矿石或焦炭上料等造成的过程噪声。由于模型只对多变量的协同变化方向敏感，而忽略了具体投影大小，所以不怕过程噪声的干扰。
而当工作点发生改变时，近似的成线性系统也会不同，因此求得的方向应该也会发生变化。

## Slide 54: Future work
从相似度矩阵中抽取出高炉工作点漂移和切换的具体指标
试图找出稳定性较好的工作点和容易转化成异常炉况的工作点